|  | 成缆机 操 作 规 程 | 文件编号： LS--JS—04 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 执行时间：2008年01月01日 |
| 适用范围： 本操作规程适用于大截面、大长度电力电缆的绞合成缆。还可进行钢带铠装等。 设备组成 2.1 设备名称：CLY 1600/1+4成缆机、1400/5成缆机 2.2 设备能力 2.2.1 CLY 1600/1+4成缆机 设备基本技术规范 芯数范围： 1~5芯 电缆导体标称截面： 25~300m2 电缆最大成缆外径： 120mm 电缆最大单线直径： 60mm 成缆节距： 200－8000mm 放线盘规格： PN1600 收线盘规格： PN1600－PN3200 盘绞线、放线架最高转速： 8.5r/min 最大牵引力： 5000daN 最大牵引线速度 32m/min 2.2.1 1400/5成缆机 芯数范围： 1~5芯 电缆导体标称截面： 6~120m2 电缆最大成缆外径： 50mm 电缆最大单线直径： 15mm 成缆节距： 200－1500mm 放线盘规格： PN1400 收线盘规格： PN1600－PN2000 3.生产前的准备 3.1按工艺过程卡检查原材料、工装模具、工艺装备是否正常。全面检查无误是否正常。全面检查无误后方可操作。 3.2根据生产计划和工艺过程卡，检查绝缘线芯的型号、规格、长度、线芯结构、绝缘厚度、外径、颜色等是否符合要求，有没有半成品合格证、如果半成有破洞、脱节及局部粗细不均匀，不得上车加工。 3.3 根据工艺规定对颜色和数字进行排列，上车放线盘线芯长度应基本一致。 3.4 根据工艺过程卡选定绕包带、钢带的型号、规格、根数等。 3.5 准备好引线，引线通过并线模装置、绕包装置绕包头，履带牵引机、导电装置及绞体变速箱、排架线卷绕再旋转收线盘上。 4 调整成缆机 4.1 开车前，应检查机器各运转部件连锁机构的正确性、安全性和可靠性。 4.2 按工艺要求中成缆外径调配好所需各到道模具的尺寸。选模一定要合适，选模孔径太大，则成缆线径太松，孔径太小，则会使绝缘损伤甚至将线芯拉断。 4.3 放置各放线架处的线盘，按工艺要求安装包带盘。 4.4 将各变速箱的变速手柄，拨到所需的档位。 4.5 按工艺过程卡要求将排线节据调节旋钮，调节到规定的位置。装入收线盘。 4.6 在放线架装好线盘后。各放线盘的放线张力应调整适当，并要求一致。线盘顶紧，锁紧机构必须安装可靠。 4.7 装压模时，上下压模必须对准中心。将各放出线芯经导线在经汇线架汇聚在一起，并同预先准备的引线联接。 4.8 成缆机调整完后，必须全面进行检查。线芯结构、绕包带、钢带的型号、规格、根数等完全符合工艺过程卡要求后方可开车。 4.9 点动开车，调整绕包的张力、切入角、节距和排线节距等，直至调整合适，线绕在收线盘上，即可正式开车。 4.10 在电缆达到要求长度后，停车，用点动置叉架于水平状态，将插销插入力臂体插销孔中，开动液压升降台接住线盘，开动夹紧电机，拨回拔杆并松开线盘，液压升降台升于地面，滚出线盘，装入空线盘，下降液压升降台至距离顶尖1575mm处，边观察边启动夹紧电机，直至顶紧线盘。 注意：顶尖夹紧线盘后，应立即关闭夹紧电机，否则容易损坏夹紧电机等传动件。 4.11 下降升降平台至最低位置，退出水平插销，将线缆卷绕在空线盘上，即可正式开车。 （旋转放线架的上、下线盘同上述过程一致）。 注意：开车要慢速启动，正常停车应降速缓慢停车。 切记：要经常检查叉架等旋转体上的零部件的紧固情况，以免发生由于紧固件松动而发生的旋转体上零部件脱落而造成人身、设备事故。 5 操作要点 5.1 必须全部按照工艺卡片调整设备，工艺参数不许擅自更改，如有异议可与质量部联系解决。 5.2 成缆后的电缆两端必须完整。两端头处必须用胶带扎牢，以防松散。 5.3 成缆后的电缆应圆整、紧实，包带不能有卷边、发皱、折叠等现象，接头要牢固。 5.4 记米器一定要调零后方可计米。 5.5 生产过程中要随时检查模具是否松大，放线张力是否合适一致，记米器是否灵敏好用，有无松股、背股及断线现象等，如发现问题，应停车处理好后再开车。到规定长度后，要有明显、牢固的标记。 6 注意事项 6.1 包带应紧密，节距应均匀、表面应平整，不应有漏包、折叠、起皱、脱带等现象。接带应搭接，并用透明胶带捆扎牢固，其表面应光滑圆整。 6.2 钢带应绕包紧密、平整，不得有松散、脱扣、起纵褶和卷边，节距应均匀。 6.3 收线盘上的线缆要排列整齐，不能有交叉压线现象。最外层电缆距离侧板边缘不得少于50mm。 6.4 必须做到每盘一根。每一个线盘上都要填写产品制造转移卡，并标明型号、规格、电压等级、制造长度、段数、制造长度、制造班组、制造日期等内容。 7 班后工作 7.1设备停止工作后，切断总电源。 7.2把本班生产的产品型号、规格、长度、设备情况、产品质量问题向接班人员交代清楚。 7.3 做好本班生产工艺记录，整理废料，清擦设备，整理工具、量具，清扫工作地点，整理模具并交回模具库存放。 8 质量缺陷及处理办法见附表1 |

附表1：质量缺陷及处理办法

| 质量问题 | 产生原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 蛇形弯 | 无成缆节距或节距过大。 压模孔径过大。 放线张力不均匀。 收线弯曲半径过小。 | 调整好成缆节距。 更换合适压模。 调整放线张力。 更换与线芯弯曲半径相适应的线盘。 |
| 绝缘线 芯划伤 | 压模孔径过小。 压模内壁不光滑。 压模喇叭口不光滑。 压模未压紧。 其它机械划伤。 | 更换合适压模。 对压模内壁抛光。 将进线喇叭口抛光。 压紧压模。 修复或清除有关造成机械损伤的装置。 |
| 绕包带 起皱褶 | 绕包头角度过大或过小包带模过小。 绕包头张力太大。 | 调整绕包头角度,更换包带模。 调节绕包头张力。 |
| 绕包带松脱 | 绕包头张力太小。 | 调节绕包头张力。 |
| 扇形线 芯翻身 | 线芯予扭数量未调整好。 导体过硬。 | 调整线芯予扭数量。 |
| 绕包带漏包 | 绕包头角度未调整好。 | 调整好绕包头角度。 |
| 断 线 | 牵引张力过大，拉断线芯。 导体接头不牢固。 | 调整好牵引张力。 将导体接头接牢。 |
| 连 电 | 接头时绝缘层未修补好。 单线接头过大扎伤绝缘层。 包带垫层太薄或漏包钢带扎伤线芯。 | 修补好绝缘层然后再打火花。 单线接头后将接头处修理圆整，修理后的单线外径应不超出原单线外径。 按工艺要求绕包PVC带。 |
| 击 穿 | 过模具时将线芯挤伤或划伤。 | 更换合适的模具,合理操作加强责任心。 |